SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACJI SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, WYB. J.C. KORZENIOWSKIEGO 18, WROCŁAW
 

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.     Wstęp.
1.1.
Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i remontem sanitariatów w budynku Administracji Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy Wyb. J. Conrada Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie w/w przebudowy, której zakres określa dokumentacja w postaci opisu i rysunków projektowanych pomieszczeń po przebudowie oraz pomocniczo przedmiar robót .
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
B.006.01. Rozbiórki
B.011.01  Posadzki – wykładanie podłóg

B.001.01. Roboty murowe
B.003.01. Roboty malarskie
B 012.01. Tynkowanie
B.013.01. Kładzenie glazury
B.005.01. Ściany działowe
B.007.01. Stolarka drzwiowa
B.002.00. Ślusarka
E.001.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne
S.001.01. Instalacje sanitarne
1.3.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego z dokumentacją techniczną oraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.5.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
-   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.7.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.8.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.9. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.10.Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.
Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.
Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.
4.
Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
5.   Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli jakości.
6.   Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a.
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b.
techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
· - Polską Normą lub

· - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
7.   Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy będzie prowadzony w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
7.2. 7.2.          Dokumenty laboratoryjne- dzienniki laboratoryjne(o ile zajdzie konieczność prowadzenia), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3. 7.3.          Pozostałe dokumenty budowy:
-
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
· -    protokoły odbioru robót,
· -    protokoły z narad i ustaleń,
· -    korespondencję na budowie.
7.4.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· -    odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· -    odbiorowi częściowemu
· -    odbiorowi wstępnemu,
· -    odbiorowi końcowemu
Dokumenty odbioru końcowego:
· ■       projekt budowlany powykonawczy

· ■       dziennik budowy
· ■       atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· ■       protokoły prób i badań

· ■       wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi

· ■       wykaz przekazanych kluczy

· ■       oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

9.0. Dokumenty odniesienia.
Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są:
· -        umowa z Zamawiającym
· -        prawo budowlane z rozporządzeniami

· -        obowiązujące i powołane normy
· -        aprobaty techniczne
· -        ustalenia i uzgodnienia na budowie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.006.01 ROZBIÓRKI
CPV 45111220-6; 45110000-1
1.
Wstęp.
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z transportem na wysypisko i kosztami przyjęcia na wysypisku.
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
rozbiórka posadzki z wykładziny PCV, terakoty i posadzki z zaprawy cementowej
· -        demontaż stolarki – drzwiowej,

· -        rozebranie ścian i ścianek działowych,
· -        demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
2.
Materiały.
Dla robót wg. B.006.01 materiały podstawowe nie występują.
3.
Sprzęt.
Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt, należy jednak stosować tylko te maszyny i narzędzia, których użycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń i nie będzie przenosić drgań czy uderzeń na konstrukcję budynku.
4.
Transport.
Elementy z rozbiórki mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi lub
samowyładowczymi
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności
( spadaniem i przesuwaniem).



5.
Wykonanie robót
5.1.
Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsce składowania elementów z rozbiórki. Teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
5.2.
Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. 6.  Kontrola jakości robót. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7. 7.  Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: jednostki podane w przedmiarach robót.
8. 8.  Odbiór robót. Wszystkie roboty objęte B.006.01 podlegają zasadom odbioru robót zaniechanych.
9. 9.  Podstawa płatności. Zapłata za wykonane roboty zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓRT 

B.011.01  POSADZKI- WYKŁADANIE PODŁÓG
 

 

 

 

1 Wstęp

 

1.1. 1.1.   Zakres robót objętych SST

 

Posadzka cementowa , z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową,

ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko.

Posadzka z płyt kamiennych ułożonych na zaprawach gotowych lub wykonanych na budowie z

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem , ustawieniem punktów

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą spoinową, oczyszczeniem

i umyciem powierzchni.

 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z kosztorysem

inwestorskim, przepisami budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

 

2. Materiały

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa

wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

 

2.5. Płytki podłogowe kamienne

Zbliżone do odtwarzanych

 

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

4. Transport

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

 

5. Wykonanie robót

 

5.1. Posadzki cementowe

 

· Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe

z zaprawy cementowej.

· Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

· Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą

– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach –

10 MPa.

· W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

· Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

· Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię

wyrównać i zatrzeć na gładko.

 

6. Kontrola jakości

 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych).

 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

 

7. Obmiar robót

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Odbiór robót

 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

 

8.4. Odbiór powinien obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

 

9. 9.      Podstawa płatności

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

 

10. 10.  Przepisy związane

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podłogowe z poli (chlorku winylu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.001.01 ROBOTY MURARSKIE
1.1. Materiały
1.1.1.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008: 2004
Do przygotowywania zapraw stosować można każdą wodę do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
1.1.2.
Wyroby ceramiczne.
1.1.2.1.
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg. PN-B 12050: 1996
· •         Wymiary l = 205mm, b = 120mm, h = 65 mm
· •         Masa 3,3 - 4,0 kg
· •         Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
· •         Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły i długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla dla cegły - 10% cegieł badanych.
· •         Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
· •         Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa.
· •         Gęstość pozorna 1.7 - 1,9 kg/dm³.
· •         Współczynnik przewodności cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK.
· •         Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażaniu - brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła porzucona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.
·

1.1.2.7.
Zaprawy budowlane zwykłe, wg. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych i wytrzymałościowych.
1.1.2.7.1.Zaprawy budowlane cementowe.
·
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkami,
wg. PN-B-19701: 1997 – CEM II 32,5, oraz cementy hutnicze wg. PN-B- 19701 : 1997-
CEM III 32,5 pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC.
·
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających
/plastyfikatorów/ lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie lub twardnienie.
·
Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg. stożka
pomiarowego

 

 

 

 

 

 

	Marka cementu
	Orientacyjny skład objętościowy ( przy marce zaprawy w
	cement : piasek ) MPa

	CEM-II
	M2        M4             M7
	M12                M15
	M20

	C 25
	1:6
	1:5
	1:4
	1:3
	1:2
	1:1

	C 35
	

	

	

	1:3,5
	1:3
	1:1,5

	·   

Marka i konsystencja zapraw cementowych zw zależności od ich przeznaczenia

	Lp.
	Przeznaczenie zaprawy
	Konsystencja wg.
stożka pomiarowego
/cm/
	Marka zaprawy w MPa

	1.          Do murowania ścian budynków                                6-8               M4, M7

	2.
	Do wykonanie filarków nośnych oraz murów, łuków i sklepień narażonych na duże obciążenia
	6-8
	M7, M12, M15

	3.
	Do murowania sklepień
murowaniania sklep
sklepień
	¼ cegły   |
	6-8
	 
	M4, M7,
	M12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	½ cegły
	6-8
	M2, M4, M12, M15

	4.
	Do wykonania podłoży pod posadzki
	5-7
	M7, M12

	5.
	Do wykonania warstwy wyrównawczej pod podokienniki, obróbki blacharski
	6-8
	M2, M4, M12

	6.
	Do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z dużych płyt kamiennych
	4-8
	M2

	7.
	Do wykonania obrzutki
	pod tynki zewn.
	9-11
	M4, M7

	
	
	  

 

pod tynki wew.
	9-10
	M2, M4, M7

	8.
	Do wykonania narzutu dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych
	6-9
	M2, M4, M7

	9.
	Do wykonania warstwy wierzchniej tynków zwykłych wew. i zew.
	9-11
	M2, M4

	10.
	Do zamocowania kotew i łączników oraz wykonania zalewki w zależności od zastosowania
	9-11
	M7, M12

	11.
	Do łączenia elementów wielkowymiarowych sprężonych, strunobetonowych itp.
	wg wymagań projektu badawczego
	i ustaleń laboratorium


 

1.1.2.7.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
■
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami, wg
PN-B-19701:1997-CEM II 32,5, oraz cementy hutnicze, wg PN-B-19701: 1997
CEM III 32,5 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od czasu zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC.
■
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

 

	Marka zaprawy
	Orientacyjny skład
	objętościowy zaprawy

	
	  

cement:
	wapno: piasek

	 
	C25
	C35

	M2
	1:0,5:4,5 do 1:1:6
	


	M4
	

	1:1:6

	M7
	

	1:0,5:4,5


 

	Lp.
	Przeznaczenie zaprawy
	 
	Konsystencja zaprawy Marka zaprawy wg stożka                    w MPa pomiarowego /cm/
	

	1.
	Do murowania fundamentów i ścian budynków z pomieszczeniami pomieszczeniami wilgotności względnej nie mniejszej niż 60%
	6-8
	M4, M7
	

	2.
	Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji poziomej w gruntach nasyconych wodą
	6-8
	M4, M7
	

	3.
	Do wykonywania Obrzutki po tynki
	zewnętrzne
	9-11
	M2, M4, M7
	

	
	
	  

 

wewnętrzne
	9-10
	M2, M4
	

	4.
	Do wykonywania narzutu tynków
	zewnętrznych
	6-9
	M2, M4, M7
	

	
	
	  

 

wewnętrznych  


	
	M2, M4, M7
	

	5.
	Do wykonywania warstwy wierzchniej / gładzi/ tynku zwykłego
	zewnętrznych
	9-11
	M2, M4
	

	
	
	
	
	  

 

 

 

M2, M4
	

	
	
	  

 

wewnętrznych  

 


	
	
	

	6.
	Do wykonywania zalewki w zależności od zastosowania
	9-11
	M2, M4, M7
	



Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia
 

 

 

·          Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
·          Zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin.
·          Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
·          Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna, niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
·          Skład objętościowy zapraw należy dobierać wg „orientacyjnego składu objętościowego
zapraw cementowej i cementowo-wapiennej”.
·          Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek.
Jezior i innych miejsc, jeżeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
państwowej dot. wody dla celów budowlanych.
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
1.3.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.
1.4.Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
· ■        Ścianki należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.
· ■        W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej jednej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
· ■        Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
· ■        Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
· ■        Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy je przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
· ■        Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
· ■        Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonane przy temperaturze powyżej 0ºC.
· ■        W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł uszkodzonej zaprawy.
1.5. Kontrola jakości. 1.5.1.   Materiały ścienne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
· ■        Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
· ■        Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenia:
 

· -      wymiarów kształtu bloczka,
· -      liczby szczerb i pęknięć,
· -      odporności na uderzenia,
· -      przełomu
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).
1.5.2.   Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
1.5.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

 

	Lp.
	Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki mm

	
	
	  

 

mury spoinowane mury

	 
	 
	 
	niespoinowane

	1.
	Zwichrowania i skrzywienia:
	 
	 

	 
	- na 1 metrze długości
	3
	6

	 
	- na całej powierzchni
	10
	20

	2.
	Odchylenia od pionu:
	 
	 

	 
	- na wysokości 1 m
	3
	6

	 
	- na wys. kondygnacji
	6
	10

	 
	- na całej wysokości
	20
	30

	3.
	Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
	 
	 

	 
	- na 1 m długości
	1
	2

	 
	- na całej długości
	15
	30

	4.
	Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
	 
	 

	 
	- na 1 m długości
	1
	2

	 
	- na całej długości
	10
	20

	5.
	Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
	 
	 

	 
	do 100 cm              szerokość
	+ 6, - 3
	+6,  - 3

	 
	długość
	+15, - 1
	+15, - 10

	 
	ponad 100 cm       szerokość
	+10, - 5
	+10, - 5

	 
	długość
	+15, - 10
	+15, - 10


1.6.Obmiar robót.
Jednostką obmiarowi robót jest - m² muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
1.7.Odbiór robót.
1.7.1.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
· ■        Dokumentacja techniczna,
· ■        Dziennik budowy,
· ■        Zaświadczenia o jakości materiałów wyrobów dostarczonych na budowę,
· ■        Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
· ■        Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
· ■        Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
· ■        Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem.
1.7.2.
Wszystkie roboty objęte B.001.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
1.8.Podstawa płatności.
Cena obejmuje:
· ■        Dostarczenie materiałów sprzętu na stanowisko pracy,
· ■        Wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
· ■        Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
· ■        Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
1.9.Przepisy związane:
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
PN-86/B-30020
Wapno.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259
Beton komórkowy.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT
B. 003.01   ROBOTY MALARSKIE
CP V 45442100-8
1.0    Materiały
.
1.1.   Materiały do malowania:
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
A.
farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
B.
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81901:2002
C.
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
D.
kolorystykę określono w dokumentacji 
E.
pomieszczenia dla których nie określono kolorystyki - należy przewidzieć
kolory pastelowe.
1.2   Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w
p. 1.1,
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
· -    czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,

· -    termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

· -    wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
2.0     Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
3.0     Transport
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.
4.0 4.0            Wykonanie robót
4.1 4.1            Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowią:
·
tynk cementowo-wapienny,
·
tynk gipsowy,
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1.
Tynki zwykłe:
a) a)    nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) b)    tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
2.
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tłuszczu.
4.2.      Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
4.3
Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C.
Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.
4.4
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
·
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biały montaż ) oraz
armatury oświetleniowej ( gniazdka ,wyłączniki, lampy itp. ),
·
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
·
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie można wykonać po:
·
wykonaniu tzw. białego montażu,
·
ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.
5.0 5.0            Kontrola jakości
5.1 5.1            Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
·
po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:
·
tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,
·
elementów metalowych – czystość powierzchni.
.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
5.2
Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) a)    niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgację ,
b) b)    aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) c)    jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,
d) d)    bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) e)    bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
·
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
·
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
·
sprawdzenie odporności na wycieranie,
·
sprawdzenie przyczepności powłoki,
·
sprawdzenie odporności na zmywanie.
5.4      Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 5.3. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.
6.0      Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
7,0      Cena ryczałtowa obejmuje:
·
przygotowanie do malowania podłoża,
·
dostarczenie materiałów,
·
przygotowanie farb,
·
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
·
wykonanie robót malarskich
·
uporządkowanie stanowiska pracy.
8.0   Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 PN-70/B-10100 PN-62/C-81502 PN-EN 459-1:2003 PN-C 81911:1997 PN-C 81901:2002 PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.012.01 TYNKOWANIE
CPV 45410000-4
1.
Materiały.
1.1.
Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
1.2.
Piasek.
1.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy,
1.3.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
· •          Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
· •          Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
· •          Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
· •          Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
· •          Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
2.
Sprzęt.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
3.
Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
4.
Wykonanie robót.
4.1.
Ogólne zasady wykonywania tynków
· •          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
· •          Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
4.2.
Przygotowanie podłoży.
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy oczyścić podłoże z kurzu szczotkami oraz usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
4.3.
Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
4.3.1. 4.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych.

4.3.2. 4.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
4.4.
Tynki z gipsu szpachlowego.
4.4.1.
Charakterystyka i zakres stosowania.
a.
Tynki z gipsu szpachlowego są to pocienione tynki, których grubość powinna
wynosić średnio 6 mm. Zaleca się stosowanie ich na powierzchniach równych bez
widocznych zwichrowań i krzywizn.
b.
Tynki gipsowe mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i
użyteczności publicznej. Nie należy stosować tego rodzaju tynków w
pomieszczeniach, w których wilgotność względna jest większa niż 75 %.
c.
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien
odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej.
4.4.2.
Przygotowanie podłoża
a.
przygotowanie podłoża pod tynk z gipsu szpachlowego jak z p. 4.2.
b.
wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.
5.       Kontrola jakości.
5.1. 5.1.        Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

5.2. 5.2.        Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji i / przedmiaru / załączonych do SIWZ.
6.0.
Odbiór robót
6.1.
Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt .4.2. Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
6.2.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla tynków wewnętrznych
	Kategoria tynku
	Odchylenia
	Odchylenie powierzchni i krawędzi od
	Odchylenie

	 
	powierzchni tynku od
	kierunku
	przecinających się płaszczyzn od

	
	
	  

 

 
	   


	

	 
	płaszczyzny i
	pionowego
	poziomego
	kąta

	 
	odchylenia
	 
	 
	przewidzianego

	 
	krawędzi od
	 
	 
	w dokumentacji

	 
	linii prostej
	 
	 
	 

	 
	Nie większe niż
	Nie większe niż 2
	Nie większe niż 3
	Nie większe niż 3

	III
	3 mm i w liczbie
	mm na 1 m i ogółem
	mm na 1 m i ogółem
	mm na   1 m

	 
	nie większej niż
	nie więcej niż 4 mm
	nie więcej niż 6 mm
	 

	 
	3 na całej
	w pomieszczeniach
	na całej powierzchni
	 

	 
	długości łaty
	do 3,5 m wysokości
	między przegrodami
	 

	 
	kontrolnej 2 m
	oraz nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5 m
	pionowymi ( ściany belki itp.)
	 

	IV
	Nie większe niż
	Nie większe niż 1,5
	Nie większe niż 2
	Nie większe niż 2

	IV f
	2 mm i w liczbie
	mm na 1 m i ogółem
	mm na 1 m i ogółem
	mm na   1 m

	IV w
	nie większej niż
	nie więcej niż 3 mm
	nie więcej niż 3 mm
	 

	 
	2 na całej
	w pomieszczeniach
	na całej powierzchni
	 

	 
	długości łaty
	do 3,5 m wysokości
	między przegrodami
	 

	 
	kontrolnej 2 m
	oraz nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5 m
	pionowymi ( ściany belki itp
	 


 


 

 

 

 

 

 

 

Niedopuszczalne są następujące wady:
· -         Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża itp.

· -         Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Podstawa płatności. B.012.01 Tynkowanie. Cena ryczałtowa obejmuje: ·    Tynki zwykłe
· -         zamurowanie przebić,

· -         ustawienie i rozebranie rusztowań,

· -         przygotowanie powierzchni,

· -         umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach,

· -         siatkowanie bruzd,

· -         osadzenie kratek i innych drobnych elementów,

· -         wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi,

· -         wykonanie reperacji tynków,

·    Gładzie gipsowe
· -         oczyszczenie i zwilżenie powierzchni, ( gruntowanie)

· -         ustawienie i rozebranie rusztowań,

· -         przygotowanie gładzi gipsowej,

· -         osadzenie drobnych elementów,

· -         wykonanie gładzi,

· -         wykonanie poprawek.

8.       Przepisy związane
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

BN-80/6733-09
Spoiwo gipsowe specjalne.
SZCZGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B.013.01. KŁADZENIE GLAZURY
CPV 45431200-9; 45431100-8
1.   Materiały.
1.1. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998 Wymagania:
· •            barwa - wg wzorca producenta / każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym/
· •            nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%,
· •            wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa,
· •            odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 °C
· •            stopień białości przy filtrze niebieskim ( dla płytek białych) , nie mniej niż
 

· -      gatunek I 80%
· -      gatunek II 75%
1.2. Wyroby terakotowe: kolorystykę i rodzaj płytek określa dokumentacja wystroju wnętrz rysunek 2, 7 i 9.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy
a.
właściwości płytek podłogowych terakotowych:
-
barwa wg wzorca producenta – przed zakupem kolor należy uzgodnić z
Zamawiającym,
· -      nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 %

· -      ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

· -      mrozoodporność liczba cykli niemniej niż 20

· -      kwasoodporność nie mniej niż 98%

· -      ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
· -      długość szerokość ±1,0 mm

· -      grubość ±0,5mm

· -      krzywizna 1,0mm

b.
Gresy – wymagania dodatkowe:
· -      twardość wg skali Mosha pow.8

· -      ścieralność      V klasa ścieralności

-
wykonane jako antypoślizgowe ( szorstkie)

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

-  listwy przypodłogowe,

· -      kątowniki,

· -      narożniki.

 

 

 

 

 

 

1.3. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

1.4. Folia w płynie, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne – zgodnie z certyfikatem, aprobatą
2. Sprzęt i narzędzia
Do wykonywania robót okładzinowych wykładzinowych należy stosować:
· -     szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,

· -     szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

· -     narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,

· -     packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

· -     łaty do sprawdzania równości powierzchni,

· -     poziomnice,

· -     wkładki dystansowe,

· -     mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, mieszarki elektryczne oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących,

· -     gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.

3. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
4.   Wykonywanie robót. 

4.1.   Podłoża pod wykładziny. Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej klasy B 20. Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:
· -        25 mm dla podkładu związanego z podłożem,

· -        35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, bez pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 3 mm
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin..

4.2. Wykonanie wykładziny.

 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem 50ºC. Kompozycja powinna być nałożoną równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ja lekko przesunąć po podłożu ( ok. 1-2 cm ), ustawić w żądanej pozycji docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoiny między płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:
· -        od 200 mm do 600 mm    około 4 mm,

· -        powyżej 600 mm
około 5-20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do spoinowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach
dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną
Kryteria oceny jakości i odbioru.
·
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin,
·
Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów.
·
Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
5.  Kontrola jakości

 

5.1. Materiały ceramiczne. Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
·
Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych zamówieniem,
·
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
· -      wymiarów i kształtu płytek

· -      liczby szczerb i pęknięć,

· -      odporności na uderzenia, ·    
     W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy

ją poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej ). 

 

 

6.
Obmiar robót
   Jednostką odbiorowi robót jest m². Ilość robót ustala się na podstawie dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

7.
Odbiór robót.


7.1.Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami.   Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
7.2.Niedopuszczalne są następujące wady:
·
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża , pleśni itp.
·
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
7.4.Odbiór podłoża pod płytki - wg punktu 4.1.
8.
Podstawa płatności
Cena ryczałtowa obejmuje:
· -    przygotowanie zaprawy ( kleju),

· -    dostarczenie materiałów i sprzętu,

· -    osiatkowanie bruzd,

· -    wykonanie gruntowania

· -    położenie płytek, narożników, listew progowych

· -    wyspoinownanie płytek

· -    uporządkowanie stanowiska pracy

9.
Przepisy związane.
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
PN-EN87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, właściwości ,znakowanie.
PN-EN 159:1996
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej E > 10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej E < 3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej    3%< E < 6 %. Grupa B II.
PN-EN 178:1998
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej    6%< E < 10 %. Grupa B IIb.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze. Certyfikaty i aprobaty
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT B.005.01.

OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW
CPV 45421141-4
1.0   Wstęp
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pozycji okładzin ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi
2. 2.        Materiały
    Materiały na sufity podwieszane, okładziny ścian i podłóg muszą odpowiadać:
„Wytycznym przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego” przy stosowaniu w budynkach izolacji i elementów dekoracyjnych.
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe :    
wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

· -  rozmiary 2600x 1200 mm,

· -  grubość 12,5mm 

 

2.2 Profile metalowe o grubości nie mniejszej niż 0.55 mm

 

· -  profile poziome UW – mocuje się do sufitu i podłogi,
· -  profile pionowe CW ( 50,75 i 100 mm) ustawia się co 60 cm i przykręca do nich płyty,

· -  profile aluminiowe do wykańczania naroży,

-profile sufitowe wraz z akcesoriami

 

2.3.Taśma akustyczna – naklejana na profile chroni przed przenoszeniem hałasu ( dźwięków)

 

2.4. 2.4.  Wkręty – hartowane blachowkręty samogwintujace o długości 25 mm do mocowania płyt,
 

2.5. 2.5.  Masy szpachlowe – do wypełniania spoin między płytami.
 

3.  Sprzęt i narzędzia
Do montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy używać: nożyc do blachy, wkrętaków, kątownika stalowego, pionu, poziomnicy, miarki, noża tapicerskiego, kielni, szpachelki.
4.  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.  Wykonanie robót



5.1. Wykonanie suchych tynków

5.1.1 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych układać:
Na konstrukcji stalowej, składającej się z profili poziomych UW przymocowanych do podłogi i sufitu kołkami rozporowymi oraz profili pionowych CW wsuwanych w profile podłogowe i
sufitowe co 60 cm. Aby ścianka nie przenosiła dźwięków profile stykające się ze stropem, podłogą lub ścianą izoluje się taśmą akustyczną.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się blachowkrętami samogwintującymi przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, by płyty nie spoczywały na podłodze ( podłożu), ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu ( dystans między podłogą - podłożem, a krawędzią płyty winien wynosić 10 mm ). Złącza płyt należy wypełnić masą szpachlową następnie okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i ponownie zaszpachlować zaprawą gipsową. Do końcowego szpachlowania użyć gładzi szpachlowych. Po wyschnięciu drobne nierówności przeszlifować drobnym papierem ściernym.
5.2. Wykonanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
6. Kontrola jakości 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. Przy odbiorze okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przeprowadzić następujące badania:
a/ materiałów wg obowiązujących norm przedmiotowych, 

b/ prawidłowości wykonania podkładów lub podłoży pod okładziny, 

c/ jakości wykonania okładzin ,a zwłaszcza:
· -    prawidłowości umocowania okładziny do podkładu,

· -    równości i płaskości powierzchni,

· -    przylegania okładziny do podkładu. 

Równość i płaskość okładziny należy sprawdzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m
z pomiarem prześwitu z dokładnością do 1 mm. Przyleganie okładziny do podkładu lub podłoża należy sprawdzić przez nacisk ręczny i próbę oderwania. 

 

6.2. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
· -    dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

· -    dla pozostałych nie wcześniej niż po 14dniach.

Badania powinny obejmować :
· -    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ,

· -    sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem ,

· -    dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi . Jeżeli normy dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.0   Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni suchych tynków.
8.0 8.0    Odbiór robót
8.1 8.1    Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m.
9.0   Podstawa płatności
Cena ryczałtowa obejmuje :
· -         przygotowanie podłoży,

· -         ustawienie i rozebranie rusztowań,

· -         wykonanie konstrukcji,

 

· -         wykonanie okładziny ( ścianki , obudowy lub sufitu),
· -         szpachlowanie, szlifowanie i malowanie

· -         uporządkowanie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy związane
PN-B-79406:97,PN-B-79405;99     Płyty kartonowo-gipsowe.
PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego.

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. B: Roboty wykończeniowe – Zeszyt 4 : Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne – Warszawa 2003.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
B. 007.01 STOLARKA DREWNIANA
1.
Materiały.
Wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
1.1.Drewno.
1.2. Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półprefabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

 

Okucia budowlane. 

1.2.1.     Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
1.2.2. 1.2.2.      Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
1.2.3. 1.2.3.      Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
1.3.
Środki do impregnacji wyrobów stolarskich.
a.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją
biologiczną
b.
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą
zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną
opinię Państwowego Zakładu Higieny,
1.4.
Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.
Sprzęt.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
3.
Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 1.5.
4.
Wykonanie robót.
4.1.       Przygotowanie ościeży. 

4.1.1.    Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

 

	Wymiary zewnętrzne cm
	Liczba punktów Mocowań
4
	Rozmieszczenie punktów zamocowań

	Wysokość
	szerokość do 150  


	
	w nadprożu i progu nie mocuje się
	w pionie
po 2

	Do 150
	150±200
	6
	po 2
	po 2

	 
	> 200
	8
	po 3
	po 2

	Powyżej
	do 150
	6
	nie mocuje się
	po 3

	150
	150 ±200
	8
	po 1
	po 3

	 
	>200
	10
	po 2
	po 3


4.1.2.    Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny być bez wad powierzchniowych
jak np. pęknięcia, wyrwy. 

 

4.2.       Osadzenie stolarki drzwiowej.

 

·
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót
murowych
·
Ościeżnicę mocować zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przez korozją bilogiczną od strony muru.
·
Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

	 
	Wartość luzów i odchyłek

	Miejsca luzów 

Luzy między skrzydłami
	Okien +2
	drzwi +2

	Między skrzydłami a ościeżnicą
	-1
	-1


 

 

4.3.      Powłoki malarskie .
Powierzchnia powłok malarskich nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powinna być jednolita, bez widocznych śladów pędzla, rys, i odprysków. Wykonanie powłoki nie powinny wydzielać zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.
Kontrola jakości.
5.1. 5.1.                  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
5.2. 5.2.                  Ocena jakości powinna obejmować:
 

· -         sprawdzenie zgodności wymiarów,
· -         sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

· -         sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

· -         sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

· -         sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć oraz funkcjonowania,
· -         sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegają odbiorowi.
6. 6.                        Obmiar robót. Jednostką obmiarową dla B.007.01 jest m² lub szt. zgodnie z przedmiarem robót.
7. 7.                        Odbiór robót. Wszystkie roboty wymienione w B.007.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 1, oraz czynności podane w punkcie 4.
8.

Cena ryczałtowa obejmuje:
· -         dostarczenie gotowej stolarki,

· -         osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

· -         dopasowanie i wyregulowanie,

· -         montaż szyldów z klamkami i zamkiem patentowym

· -         uporządkowanie stanowiska pracy

9.
Przepisy związane.
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050       Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97        Kit budowlany trwale plastyczny
BN-67/6118-25        Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32        Pokost lniany.
PN-C8101;2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. Farby
olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane. Stolarka budowlana. Poradnik informator.
Szczegółowa   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót
E.001.01 Instalacje elektryczne
 Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elektrycznych W zakres tych robót wchodzą : instalacja oświetlenia , obw. gniazd wtyczkowych 230V E.001.00. 

Instalacja elektryczna - CPV 45315100-9

E-001.00.    Instalacja elektryczna     Kod wg. CPV 45315100-9
Opis systemu i zakres robót
Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznej .

Instalację oświetlenia ogólnego należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o minimalnym przekroju żyły 1,5mm2 oraz izolacją na napięcie 750V. Instalację wykonać jako podtynkową.

Instalacje elektryczne należy wykonać w wersji dla pomieszczeń mokrych.
Rodzaje oraz wymagany stopień ochrony urządzeń dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych określone są w normie (PN-IEC 60364-7-701:1999):

·
Strefa 0 określa przestrzeń wewnątrz kabiny lub brodzika. Urządzenia dopuszczone do stosowania mogą być zasilane wyłącznie napięciem 12V (np. golarki lub przyrządy do masażu zasilane z własnego akumulatora). Wymagany stopień ochrony urządzenia to minimum IP X5, czyli obudowy odporne na
krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

·
Strefa I to przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 m od podłogi. Jest to przestrzeń o promieniu 0,6 m wokół natrysku. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą objętą miejscowymi połączeniami
wyrównawczymi. Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X5, czyli obudowy odporne na strugi
wody.

·
Strefa II określa przestrzeń szerokości 0,6 m wokół wanny lub brodzika oraz strefy I. W obrębie tej strefy mogą być stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (z podwójną izolacją). Wymagany stopień ochrony urządzenia to IP X4, czyli obudowy
odporne na strugi wody.

·
Strefa III to przestrzeń otaczająca poprzednie strefy, jej szerokość wynosi 2,4 m. W obrębie tej strefy mogą być instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi obwodami zasilającymi. Wymagany stopień ochrony urządzeń to co najmniej IP X1, czyli obudowy odporne na spadające krople wody. Instalacja elektryczna winna być wykonana zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych i łączników, zależne jest od wyznaczonych stref ochronnych, a przewody, osprzęt i urządzenia elektryczne muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia.

 

 

1. WYROBY DO STOSOWANIA 

1.1. Wymagania formalne
1. 1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. 2.     Od l maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
 

· -   dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
· -   wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
-
oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.
1.2. Wymagania techniczne
· ■       Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne.
· ■       Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym instalacji
elektrycznych w budynkach..
Elementy instalacji elektrycznych
Przewody instalacyjne
1. 1. Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na stałe, jednożyłowe lub wielożyłowe, do układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podłożu).
2. 2.    Wymagane podstawowe parametry przewodów:
 

· -   napięcie znamionowe izolacji: 450/750 V,
· -   przekrój znamionowy żył:   1,5; 2,5; 4; 6; mm2 (każdy rodzaj przewodów jest produkowany w określonym

zakresie przekrojów).
3. Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu):
· -   wtynkowych o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYt do wykonywania instalacji podtynkowych lub osłoniętych,

· -   wielożyłowych (kabelkowych) o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY (YDYp), YLY do wykonywania instalacji natynkowych.
· -    

Uwaga: Obowiązkowo należy stosować przewody o żyłach miedzianych przy przekrojach do 10, 0 mm2. Można także stosować przewody o żyłach aluminiowych (Al), ale dopiero przy przekrojach powyżej 10 mm2. W instalacjach elektrycznych budynków nie należy stosować przewodów miedzianych o przekrojach mniejszych niż 1,5 mm2.

 

 

 

2.0. 2.0.    ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

2.1. 2.1.    Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku
·
Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej,
powinien zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także
stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych.
·
Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej,
odbywa się przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.
·
Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót
elektrycznych.
·
Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót
przewidzianych do wykonania.
·
Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania
instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację
inwestycji.
·
Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.
2.2.    Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 2.2.1. Odbiór końcowy
2.2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego
· -         Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów.
· -         Dokonywany przez inwestora odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

· -         Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki inwestor (zamawiający) zlecił wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane.
· -         Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót.

· -          Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz niezbędne dokumenty do odbiorów..  
 

Przy odbiorze końcowym należy:

 

· -   sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· -   sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
· -   w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

 

 

 

2.2.1.2. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).
· -   sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),
· -   sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
· -   oględziny instalacji,
· -   sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

· -   badania i próby montażowe,
· -   próby rozruchowe,
· -   sporządzenie protokółu odbioru.
2.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
3. 3.      Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.
4. 4.      Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
5. 5.      Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:

-
oględziny instalacji elektrycznych,
-
badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
Normy związane.
3.2.2. Polskie Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-DEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-PN-IEC
 


60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi  

 

N-IEC 60364-4-444:2001   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych 

 

PN-IEC 60364-4-46:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów 

 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia    elektrycznego.    Urządzenia    do    ochrony    przed przepięciami 

 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Branża sanitarna     S .001.01
Wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, oraz wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji
A.
Informacje ogólne.
1. Podstawa opracowania.
1. 1.  Istniejące instalacje.
2. 2.              Projekt budowlany
 

1.2. 1.2.      Uzgodnienia międzybranżowe.
1.3. 1.3.      Wytyczne użytkownika oraz obowiązujące normy i przepisy.
2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje wymianę:
· -  wewn. inst. centralnego ogrzewania;
· -  wewn. inst. wody zimnej;
· -  wewn. inst. wody cieplej i cyrkulacji;

· -  wewn. inst. kanalizacji sanitarnej;

B.
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. Kod wg. CPV 45332000-3
Istniejącą instalację co. Zdemontować
Instalację wykonać i grzejniki umieścić w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru,
1. Opis instalacji.
1.1.
Przewody.
Przewody przyłączne do grzejników wykonać z rur stal. czarnych instalacyjnych typ S wg
PN-76/8860-01-03.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych stalowych.
Średnice tulei muszą być o 1cm większe od zewn. średnicy rur co.. Przestrzeń między tuleją
a rurą wypełnić szczelnie ubitym sznurem łojowym lub pianką poliuretanową.
1.2.
Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ze wspomaganiem konwektorowym firmy VNH serii
CosmoNova lub purmo o wysokości 600, typie 22 długości w zależności od strat cieplnych
pomieszczenia.
Grzejniki należy zamontować na wys. 0,10 m od posadzki
1.3.
Armatura w instalacji.
Do wszystkich grzejników należy zamontować zawór termostatyczny.
Powrót grzejnika płytowego podłączyć poprzez zawór odcinający prosty.
1.4.
Próba instalacji c.o. i płukanie.
Cały zład po wykonaniu tj. od rozdzielaczy c.o. dokładnie przepłukać wodą wodociągową z prędkością przepływu V = 2 m/s aż do uzyskania czystej wody. Po przepłukaniu przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” , ciśnienie próbne p = 0,6 MPa .
Z przeprowadzonego płukania i próby zładu sporządzić protokół przy udziale Inspektora Nadzoru oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.
1.5.
Regulacja zładu oraz uruchomienie na gorąco.
Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem dopływu czynnika grzejnego do
poszczególnych grzejników wyrównać za pomocą nastaw w zaworach
Próbę na gorąco przeprowadzić dla całego zładu c.o. na ciśnienie robocze i zmienne
parametry.
O dokonaniu nastaw zaworów regulacyjnych i termostatycznych Kierownik Budowy
dokonuje wpisu do Dziennika Budowy i sporządza oświadczenie dla Inwestora, że
przeprowadził je.
Zład przed uruchomieniem należy napełnić wodą uzdatnioną z miejskiej sieci
ciepłowniczej.
1.6.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zewnętrzne powierzchnie rur należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok
ochronnych.
Do zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni przewodów, z pośród obecnie produkowanych
farb, można stosować przy temp. ścianek do 1400C farbę syntetyczną do gruntowania
styrenowo-akrylową przeciwrdzewną, cynkową, wysokoprocentową, szarą, jasną (dawny
cynkor)
o symbolu 7921-004-950 lub emalię syntetyczną kredurową, tlenkową czerwoną o symbolu
7962-008-250.
Do rozcięczeń należy używać rozpuszczalnika do wyrobów kredurowych o symbolu
8159-705-060.
Przygotowanie powierzchni rur.
Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna być dokładnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń mechanicznych a następnie odtłuszczona.
Pod emalię poliwinylową lub farbę cynkor powierzchnia po oczyszczeniu powinna
odpowiadać co najmniej II stopniowi czystości wg PN-70/H-97052, natomiast pod farbę
KORSIL I stopniowi czystości przy chropowatości PN-68/M-04251.
Zaleca się wykonanie czyszczenia przez piaskowanie lub śrutowanie. Powierzchnie
przeznaczone do piaskowania o ile są zatłuszczone, powinny być zmyte rozpuszczalnikiem
organicznym np. benzyną ekstrakcyjną, ksylenem itp.. Czyszczenie mechaniczne można
wykonać ściernicami (płukany i suszony piasek, śrut żeliwny i stalowy, Korund) o granul.
0,8-1,2 mm.
Piasku można używać do czyszczenia dwukrotnie, śrutu żeliwnego 20 krotnie, Korundu 30
krotnie, Śrutu stal.120-150 krotnie. Ściernice powinny być suche i pozbawione drobnych
zanieczyszczeń ( pył, glina ), a sprężone powietrze wolne od oleju i wody.
Dopuszcza się czyszczenie ręczne czyszczenie ręczne pod warunkiem uzyskania właściwości
określonych w powyżej przywołanych normach.
Warunki techn. nanoszenia powłok.
W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierać się w
granicach 10-150C, a wilgotność nie powinna być większa niż 75%.
Farba krzemianowo-cynkowa "Korsil" oraz "Cynkor" powinna być nakładana w 2-3
warstwach, tak aby łączna grubość wynosiła 0,09-0,1 mm. Każdą warstwę następną można
położyć dopiero po utwardzeniu poprzedniej.
Warunki suszenia i utwardzania powłok.
Powłoki z farby Korsil wysychają w czasie 30 min - 2 godzin. Po 6-12 godzinach od chwili
malowania należy je utwardzić powlekając utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych
(8,5% roztwór kwasu fosforowego) lub wygrzać w temp. 18-200C w ciągu 1-2 godz.
Należy utwardzać każda warstwę oddzielnie. Powłoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej

wysychają w czasie do 8 godzin.

Powłoki z emalii kredurowej wymagają suszenia i utwardzania w podwyższonej temperaturze

140-200oC przez okres 30 minut. Suszenia wymagają kolejno poszczególne warstwy.
 Izolacje termiczną przewodów poziomych w piwnicach oraz pionów na klatkach schodowych wykonać z otulin cylindrycznych systemu STEINONORM 300 typ 310 o następujących grubościach:
 

	Średnica
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80

	zasilanie –dobrana
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	40

	powrót-dobrana
	30
	30
	30
	30
	30
	40
	40
	40


Wartość dobrana zgodnie z tablicą Nr 2 PN-B-02421:2000.
Szew otuliny oraz połączenia pomiędzy otulinami wykonać klejem systemowym.
Izolacje należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
C. Wewnętrzna instalacja wody i kanalizacji . Kod wg. CPV 45332000-3
1.
Wstęp.
Budynek zasilany jest w wodę z wodociągu miejskiego .
2.
Opis instalacji wod-kan.
Istniejącą instalację wod-kan. zdemontować
2.1. Instalacja zimnej wody.
Piony i rozprowadzenia wody zimnej wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim
lub stalowych ocynkowanych.
Należy przestrzegać wytycznych producenta systemu odnośnie wykonania instalacji
( zwłaszcza kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałęzieniach przewodów na
poziomie i pionach oraz przy armaturze odcinającej wykonać punkty stałe.
Odległość między podporami przewodów nie powinna przekraczać wartości podanych w
tabeli
poniżej (L <= Lmax):
	Dz
	mm
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90

	Lmax
	cm
	75
	80
	85
	100
	110
	125
	140
	155
	170


Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0.3% w kierunku wodomierza głównego. Przed każdym odejściem na kondygnacji należy zamontować zawór przelotowy mufowy kulowy.
Po zabudowaniu szybów, dojście do zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne. Przy odejściach do podlewania należy zamontować zawór przelotowy mufowy kulowy ze spustem
oraz wodomierz f-my METRON typ JS-1,5 03 DN15. Wszystkie podejścia wodociągowe do urządzeń sanitarnych wykonać jako kryte z rur PP3 PN10.
Baterie umywalkowe w wersji stojącej.
Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie p = 0,60 MPa. Wynik próby szczelności należy potwierdzić zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Po pozytywnej próbie szczelności instalację należy zdezynfekować przez okres 24h i
następnie dobrze przepłukać. Po wykonaniu płukania należy zlecić do uprawnionej jednostki pobranie próbek wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi być pozytywny bez zastrzeżeń.
W wypadku zastrzeżeń lub negatywnego wyniku, chlorowanie i płukanie należy powtórzyć i
zlecić ponowne badanie wody.
2.2. Instalacja ciepłej wody.
Poziomy, piony i rozprowadzenia wody ciepłej i cyrkulacji j.w..
Należy przestrzegać wytycznych producenta systemu odnośnie wykonania instalacji
( zwłaszcza kompensacji przewodów ), przy wszystkich rozgałęzieniach przewodów na
poziomie i pionach oraz przy armaturze odcinającej wykonać punkty stałe.
Odległość między podporami przewodów przy kompensacji wyboczeniowej nie powinna
przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej (L <= Lmax):
	Dz
	mm
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90

	Lmax
	cm
	65
	70
	80
	90
	100
	110
	125
	135
	155


Odległość między podporami przewodów przy eliminacji wydłużeń termicznych nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej (L <= Lmax):
	Dz
	mm
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90

	Lmax
	cm
	15
	25
	40
	50
	65
	78
	90
	100
	115


natomiast punkty stałe powinny być wykonane w odległościach maksymalnie 6 x Lmax.
Wszystkie podejścia ciepłej wody należy wykonać jako kryte z rur PP3 PN20.
Próby szczelności, dezynfekcje instalacji oraz płukanie wykonać tak samo jak dla zimnej wody.
2.3. 2.3.  Izolacja przewodów wody. Izolacje należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.
2.4. 2.4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Podejścia odpływowe od urządzeń wykonać z rur PCV typ HT o podwyższonej odporności na temperaturę ( podejścia odpływowe zgodnie z normą ).
2.5.
Urządzenia sanitarne.
Wg dokumentacji, przyjęto serię KOŁO…. 
2. Wykonawstwo.
Instalacje winny być wykonane przez uprawnionych monterów i spawaczy.
Całość robót i odbiorów należy wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i przepisami oraz:
· - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe";

· - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem'' (wyd. I, czerwiec 2001 r.)

· - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych''
· -  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych''

· -  PN-92/B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
· -  PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;

· -  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

· -  PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

· -  PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

· -  PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesyłania czynników
· -  PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające
· -  PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne

· -  PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki

· -  PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze

· -  PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy

· -  PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

· -  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe;

· -  PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

– część 1 – postanowienia ogólne i wymagania;
-
PN-EN 12056-2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
– część 2 – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu i obliczenia
-
PN-EN 12056-3:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
– część 3 – kanalizacja deszczowa – projektowanie układu i obliczenia
-
PN-EN 12056-5:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
– część 5 – montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
-
Dz.U. Nr 207/03 poz. 2016 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
z późniejszymi zmianami.
-
Dz.U. Nr 80/03 poz. 717 "Ustawa z dnia 1994-07-07. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." z późniejszymi zmianami.
-
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporządzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." z późniejszymi zmianami.
-
pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień wykonywania robót.
3. Uwagi końcowe.
3.1.
Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki
badawcze.
3.2.
Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy w stanie odkrytym i
zakrytym.
3.3. 3.3.  W przypadku konieczności odwadniania wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowej technologii odwadniania.
3.4. 3.4.  Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposób niż podano

pod warunkiem zachowania wymagań określonych w PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 i PN-71/H-97053.
3.5.
Na głowicach termostatycznych należy wprowadzić ograniczenie ( blokowanie
zamknięcia ) dolnej temperatury na poziomie niższym o 40C od zadanej dla danego pomieszczenia ( NP. dla pokoju temperatura zadana - +200C, ograniczenie dolne – +160C ) zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporządzenia M.I. "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." ( Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami ).
3.6.
Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie
urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości i możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych. W przypadku stosowania urządzeń zamiennych wykonawca jest zobowiązany do konsultacji powyższego z Inwestorem.
